| I | WSTĘP |
| --- | --- |

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót są wymagania dotyczące

wykonania i odbioru robót wykończeniowych związanych z wykonaniem docieplenia ścian zewnętrznych

metodą bezspoinowego systemu dociepleń - BSO.

Specyfikacja obejmuje :

- przygotowanie podłoża pod wykonanie warstwy ociepleniowej

- wykonanie warstwy ociepleniowej

- wykonanie tynku cienkowarstwowego

| II | MATERIAŁY |
| --- | --- |

| 1 | Płyty ze styropianu EPS 70-040 grubości 10 cm |
| --- | --- |
| 2 | Płyty ze styropianu EPS 100 - 038 grubości 3 i 10 cm |
| 3 | Płyty z polistyrenu ekstrudowanego grubości 8 cm |
| 4 | Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze 145 - 200 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą |
| 5 | Łaty drewniane impregnowane 2,5 x 4 cm |
| 6 | Klej poliuretanowy przeznaczony do przyklejania styropianu do drewna |
| 7 | Siatka zbrojąca z włókna szklanego impregnowanego przeciwalkalicznie o gramaturze 145 - 200 g/m2, wtapiana w zaprawę zbrojącą |
| 8 | Zaprawa klejąca wybranego systemu ociepleniowego |
| 9 | Gotowa mineralna zaprawa tynkarska wybranego systemu ociepleniowego o uziarnieniu 1,5 mm, faktura baranek w kolorze zbliżonym do S 0505 - Y wg palety NCS |
| 10 | Farba akrylowa elewacyjna w kolorze S 1050 -Y wg palety NCS |
| 11 | Farba akrylowa elewacyjna w kolorze S 1080 - Y30R wg palety NCS |
| 12 | Farba akrylowa elewacyjna w kolorze S 4040 - R90B wg palety NCS |
| 13 | Tynk mozaikowy w kolorze zbliżonym do RAL 7031 |
| 14 | Środek gruntujący dostosowany do wybranego systemu ociepleniowego |
| 15 | Elementy uzupełniające - profile cokołowe [startowe], narożniki ochronne z blachy aluminiowej oraz narożniki z wklejoną siatką z włókna szklanego, profile dylatacyjne, taśmy uszczelniające rozprężne do wypełniania szczelin dylatacyjnych i połączeń BSO z ościeżnicami i obróbkami blacharskimi, pianka uszczelniająca. |

| III | SPRZĘT |
| --- | --- |

1. Mieszarki mechaniczne wolnoobrotowe

2. Tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego [pace, kielnie, szpachelki. łaty].

3. Szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania płyt styropianowych

4. Wiertarki zwykłe i udarowe

5. Pace stalowe

6. Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomice, sznury traserskie itp.

| IV | TRANSPORT |
| --- | --- |

Materiały wchodzące w skład BSO transportować zgodnie z zaleceniami producentów materiałów

| V | WYKONANIE ROBÓT |
| --- | --- |

1. Warunki przyjęcia na budowę wyrobów ociepleniowych

Wyroby do systemów ociepleniowych mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej

i specyfikacji technicznej

- są właściwie oznakowane i opakowane,

- spełniają wymagane właściwości, wskazane odpowiednimi dokumentami

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub firmowe wytyczne stosowania

wyrobów.

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego pochodzenia. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

2. Warunki przechowywania i składowania wyrobów do robót ociepleniowych

Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie

z instrukcją producenta oraz odpowiednią Aprobatą Techniczną.

Podstawowe zasady przechowywania:

- środki gruntujące, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywać w szczelnie zamkniętych

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem mrozu, przez

okres zgodny z wytycznymi producenta,

- materiały suche - przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

- izolacja termiczna - płyty ze styropianu przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziaływaniem warunków atmosferycznych,

- siatki zbrojące, listwy, profile - przechowywać w warunkach zabezpieczonych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. Warunki przystąpienia do robót ociepleniowych

Przed rozpoczęciem robót związanych z wykonaniem BSO należy:

- naprawić betonowy cokół

- zamontować stolarkę okienną i drzwiową

- wykonać poszycie zabezpieczające ścian z płyt PROMATECT - h grub. 10 mm oraz wiatroizolację

- zabezpieczyć stolarkę przed zabrudzeniem i uszkodzeniami

4. Ocieplenie cokołu

Cokół ocieplony będzie tradycyjnym sposobem BSO poprzez naklejenie płyt z polistyrenu ekstrudowanego grubości 8 cm do betonowego podłoża.

Powłokę z farby emulsyjnej należy usunąć całkowicie.

Powierzchnię cokołu oczyścić z kurzu i pyłu. Miejsca silnie zabrudzone oczyścić szczotką drucianą. Pęknięcia, nierówności i ubytki podłoża należy naprawić zaprawą do napraw betonu.

Podłoże chłonne zagruntować.

Po dokonaniu niezbędnych napraw podłoże zagruntować według wymagań producenta systemu. Środek gruntujący należy nanieść na całą powierzchnię.

Ocieplenie rozpocząć około 3 cm powyżej poziomu terenu. Poniżej ocieplenia zamocować do ścian profil cokołowy z kapinosem.

Na cokole zastosować podwójną warstwę siatki według opisu w punkcie 5.

Zaprawę klejącą przygotować ściśle według zaleceń producenta. Z uwagi na małą wysokość cokołu płyty styrodurowe przyklejać nie stosując łączników.

Jako warstwę wykończeniową zastosować tynk mozaikowy w kolorze szarym zbliżonym do RAL 7031.

Tynk rozprowadzić pacą ze stali nierdzewnej równomierną warstwą , Masy tej nie wolno zacierać. Nałożony tynk należy wygładzić jednym ciągłym ruchem, w jednym kierunku aż do uzyskania równej, gładkiej i jednolitej powierzchni. Prace wykonywać przy temperaturze

powietrza i podłoża od + 5C do + 25C. Po całkowitym wyschnięciu tynku mozaikowego

wskazane jest naniesienie podwójnej warstwy preparatu do tynku mozaikowego.

5. Ocieplenie szkieletowych ścian parteru

Ocieplenie ze styropianu montowane będzie na listwach mocowanych do poszycia z płyt  Promatect H.

Po ułożeniu na płytach wiatroizolacji do płyt montować pionowo zaimpregnowane listwy drewniane 2,5 x 4 cm, tworząc pustkę powietrzną między ścianą drewnianą a projektowanym zewnętrznym ociepleniem ze styropianu. Listwy układać w odstępach 25 cm.

Projektowane jest zewnętrzne ocieplenie ściany ze styropianu EPS 70 - 040 grubości 10 cm.

Na słupkach międzyokiennych szerokości około 10 cm zastosować styropian EPS 100 - 038

grubości 10 cm, a na ościeżach grubości 3 cm.

Płyty styropianowe klejone będą do drewnianego rusztu.

Wykonując ruszt drewniany pod płyty styropianowe należy sprawdzać jego geometrię tj. równość płaszczyzny i jej odchylenie od pionu. Ewentualne odchylenia skorygować stosując podkładki z impregnowanych listew drewnianych.

Zastosować perforowaną listwę startową pozwalającą na odprowadzenie ewentualnej wilgoci

ze ścian. Pod listwą startową, na styku z ociepleniem cokołu zamontować obróbkę blacharską.

Obróbkę zamocować do płyty Promatect pod wiatroizolacją. Nie uszczelniać połączenia między

obróbką i perforowaną listwą startową, tak aby możliwe było odprowadzenie pary wodnej

i wilgoci na zewnątrz.

Płyty styropianowe kleić do drewnianych listew klejem nie zawierającym cementu i przeznaczonym do przyklejania styropianu do drewna [ np. TYTAN EOS lub równoważny].

Z uwagi na małą wysokość ocieplanych ścian i możliwość mechanicznych uszkodzeń elewacji ułożyć podwójną warstwę siatki.

Po związaniu kleju nierówności płaszczyzny na stykach płyt należy zeszlifować pacą tynkarską obłożoną gruboziarnistym papierem ściernym. Zabieg ten zwiększa przyczepność zaprawy klejącej. Pył powstały podczas szlifowania należy usunąć.

Zaprawę nanosić pacą zębatą 10/10 mm warstwą grubości 3 - 4 mm pasami pionowymi lub poziomymi na szerokość siatki zbrojącej.

Tkaninę wciskać przed stwardnieniem i zaszpachlować na gładko. Siatka winna być równomiernie napięta i całkowicie zatopiona w zaprawie. Minimalne otulenie siatki powinno wynosić1 mm.
Nie wolno rozkładać siatki na na sucho lecz wklejać w świeżą warstwę masy klejącej. Zakłady sąsiednich pasów siatki winny wynosić co najmniej 100 mm.
Brak zakładów może spowodować spękania wyprawy elewacyjnej na stykach.

Nie wolno likwidować nierówności podłoża przez naniesienie jednorazowo grubej warstwy kleju np.  5 - 6 mm, co prowadzi do licznych spękań. Właściwym sposobem likwidacji nierówności jest zastosowanie kilku cienkich warstw zaprawy, z których każda powinna być zbrojona siatką.

Grubość warstwy zbrojonej powinna wynosić 3 - 5 mm.

W celu zapobieżenia uszkodzeniom mechanicznym, na całej wysokości ściany ułożyć dwie warstwy siatki - pierwszą warstwę poziomo, a drugą pionowo. Zamiennie dopuszcza się ułożenie siatki pancernej.
Siatka w żadnym miejscu nie może wystawać ponad drugą warstwę zaprawy.

Powinna być równomiernie rozłożona, niedopuszczalne są sfałdowania.
Po upływie 3 – 4 dni od nałożenia masy klejącej na siatkę cały cokół należy przeszlifować

i ewentualnie wyrównać masą grubości 1 mm.

Na wszystkich zakończeniach ocieplenia pod styropian przyklejać obrzeżne pasy siatki

i wywijać je w celu  połączenia z siatką na płaszczyźnie ocieplenia. Ma to decydujące znaczenie dla trwałości ocieplenia.
Po upływie dwóch dni [ w optymalnych warunkach - tj. w temperaturze + 20C i wilgotności

60 %] warstwę zbrojoną należy zagruntować.

Wszystkie naroża wypukłe [krawędzie ścian, nadproża, ościeża okien i drzwi wejściowych] wzmocnić na całej długości ażurowymi kątownikami.

Kątowniki zamontować przed przyklejeniem siatki, wciskając je w świeżą zaprawę.
Zarówno w narożach wypukłych jak i wklęsłych siatkę zakładać około 20 cm na ścianę sąsiednią lub zastosować siatki narożnikowe.

Wyprawę elewacyjną można wykonywać po całkowitym wyschnięciu preparatu gruntującego.

Zastosować cienkowarstwowy tynk mineralny o uziarnieniu 1,5 mm w kolorze zbliżonym do S 0505 - Y

według palety NCS. Kolorowe detale elewacji malować co najmniej dwukrotnie elewacyjną farbą

akrylową.

6. Ocieplenie ościeży i nadproży

Projektuje się docieplenie ościeży okien styropianem EPS 100 - 038 grubości 3 cm.

Płytki styropianu przyklejać klejem nakładanym równomiernie na całej powierzchni płytki bezpośrednio przed przyklejeniem.
Między ociepleniem ościeży a ościeżnicą okna lub drzwi pozostawić szczelinę 5mm i wypełnić ją taśmą rozprężną lub kitem akrylowym. Podobnie uszczelnić połączenie ocieplenia z parapetem zewnętrznym.

7. Wzmocnienie narożników otworów

Narożniki otworów okiennych i drzwiowych wzmocnić paskami siatki o wymiarach 20 x 35 cm, naklejonymi pod kątem 45 . Niewykonanie wzmocnienia może doprowadzić do powstania rys w narożnikach.

8. Połączenie systemu dociepleniowego z pozostałymi elementami budynku.

Miejsca połączeń ze stolarką okienną, drzwiową, obróbkami blacharskimi i dylatacjami należy

uszczelnić materiałami trwale elastycznymi [np. uszczelniającymi taśmami rozprężnymi lub

kitem akrylowym. Brak uszczelnienia może doprowadzić do powstanie rys, w które wnika woda.

| VI | KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT |
| --- | --- |

1. Badania przed przystąpieniem do robót ociepleniowych

Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiatów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża.

2. Badania materiałów

Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

3. Ocena podłoża

Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań określonych w niniejszej specyfikacji.

4. Badania w czasie robót

Jakość BSO zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

- Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania warstwy

gruntującej), równości powierzchni,

- Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt na 
  powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia	szczelin, czystości krawędzi płyt,
  ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,

- Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków rozporowych,
  położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt ( w płaszczyźnie lub do 1 mm poza nią),

- Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia krawędzi,

wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni warstwy

zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodować

szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub pęknięć o szerokości

większej niż 0,2 mm,

- Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania

- Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej - tynku - pod względem jednolitości, równości i faktury

| VII | OBMIAR ROBÓT |
| --- | --- |

Powierzchnię ocieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych.

Z powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów większe od 1 m , doliczając w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchnię ościeży, obliczoną w metrach kwadratowych, jako iloczyn długości ościeży mierzonych w świetle ich krawędzi i szerokości, wraz z grubością ocieplenia.

| VIII | ODBIÓR ROBÓT |
| --- | --- |

1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu :

- przygotowanie i gruntowanie podłoża

- klejenie płyt izolacji termicznej

- wykonanie warstwy zbrojonej i jej ewentualne gruntowanie

2. Badania w czasie odbioru robót

Zakres i warunki wykonywania badań

Badania  w  czasie  odbioru   robót  przeprowadza  się  celem  oceny  spełnienia  wszystkich  wymagań,

dotyczących robót ociepleniowych, w szczególności w zakresie:

- zgodności z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wraz z wprowadzonymi zmianami  naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

- prawidłowości przygotowania podłoża,

- prawidłowości wykonania ocieplenia i szczegółów systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy na wstępie sprawdzić na podstawie dokumentów
czy załączone wyniki  badań dokonanych  przed przystąpieniem do robót potwierdzają, że
przygotowane podłoża nadawały się do wykonania robót ociepleniowych, a użyte materiały spełniały
wymagania.

3.   Opis badań odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robót należy dokonać oceny wykonanych robót elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania ścian poprzez porównanie z wymaganiami producenta systemu docieplenia oraz „Wytycznymi wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian" .

Ściana pokryta tynkiem cienkowarstwowym powinna posiadać jednorodną fakturę. Niedopuszczalne jest występowanie na jej powierzchni lokalnych wypukłości i wklęsłości, możliwych do wykrycia w świetle rozproszonym.

| IX | PODSTAWA PŁATNOŚCI |
| --- | --- |

Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

- określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót zaakceptowanych przez zamawiającego lub

- ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe uwzględniają:

- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

- ocenę i przygotowanie podłoża,

- zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed

zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawędzi powierzchni BSO (cokół, styki z płaszczyznami innych materiałów

elewacyjnych, krawędzie powierzchni) oraz lica płaszczyzny płyt izolacji termicznej,

- gruntowanie podłoża,

- przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża, wypełnienie ewentualnych nieszczelności,

- szlifowanie powierzchni płyt,

- naklejenie siatki, wtopienie w warstwę zaprawy i jej wyrównanie,

- wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy)

- wykonanie warstwy wykończeniowej - tynki

- usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych

zanieczyszczeń,

- uporządkowanie terenu wykonywania prac,

- usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidację stanowiska roboczego.

| X | PRZEPISY ZWIĄZANE |
| --- | --- |

| PN-EN 13163:2009 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. |
| --- | --- |
| PN-EN 13164:2009 | Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie |
| PN-EN ISO 6946:2009 | Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. |
|  | Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem zewnętrznych zespolonych systemów ocieplania ścian Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ociepleń, Warszawa 2004 r. |

| Instrukcja ITB nr 334/2002 | Bezspoinowy system ocieplania ścian zewnętrznych budynków Warszawa 2002 r. |
| --- | --- |
| ZUAT 15A/.03/2003 | Zestawy wyrobów do wykonywania ociepleń z zastosowaniem styropianu jako materiału termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r. |
| ZUAT 15A/.01/1997 | Tworzywowe łączniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 |
| ZUAT 15A/.07/2003 | Łączniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w płyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 2003 r. |
| ZUAT 15A/III.07/2003 | Zaprawy klejące i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r |
| ETAG 004 | Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Złożone systemy izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 |
| ETAG 014 | Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Łączniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ociepleń ścian zewnętrznych. Dz.Urz.WEC212 z 06.09.2002 r. |