SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

I. CZEŚĆ  OGÓLNA.

Nazwa zamówienia: „Wykonanie pokrycia dachów metodą natrysku pianką PUR

gr. 3cm w miejskich placówkach oświatowych”

Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pokrycia dachów pianką PUR gr. 3cm wraz z robotami towarzyszącymi w następujących placówkach oświatowych: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 przy ul. Sudeckiej nr 5, Przedszkole Miejskie Nr 7 przy ul. Chrobrego nr 10, Przedszkole Miejskie Nr 13 przy ul. Sudeckiej 1 oraz sala gimnastyczna przy Zespole Szkół  i Pracy Pozaszkolnej przy ul. Bukowego nr 23 w Świętochłowicach.

Natrysk piany poliuretanowej na istniejące pokrycie dachowe eliminuje wszystkie nieszczelności na pokryciu dachowym, przy obróbkach blacharskich kominów i murków ogniowych. Poprzez natrysk uzyskujemy jednorodna i szczelna powłokę pokrycia dachowego, która zabezpiecza budynki przed zaciekami i nieszczelnościami w pokryciu dachowym.

Natryskowa sztywna piana poliuretanowa PUR w porównaniu do innych znanych materiałów termo i  hydroizolacyjnych, posiada najniższy współczynnik przewodzenia ciepła, zapewniając jednocześnie szczelna i jednorodna warstwę połaci dachowej. Wytworzona bez spoinowa powłoka z PUR znakomicie uszczelnia i izoluje pokrywane powierzchnie. Piana poliuretanowa jest tworzywem o zamkniętych komórkach, zawartość ich w całej masie wynosi około 95 %. Tworzywo to nie chłonie wody – absorpcja po 24 h nie przekracza 3 %, natomiast wykazuje bardzo duża przepuszczalność pary wodnej w procesie dyfuzji.

Natrysk piany poliuretanowej przeznaczony jest do wykonywania bez spoinowych izolacji wodnych i cieplnych przegród budowlanych metodą in situ, od strony wewnętrznej ścian i stropów oraz od strony zewnętrznej dachów. Zaleta piany PUR jest otrzymywanie jednorodnej, bez spoinowej powłoki, bezpośrednio w miejscu stosowania natrysku. Ciągłość wytworzonej warstwy izolacyjnej zapewnia brak mostków cieplnych w izolowanej

konstrukcji.

Pianę można nakładać na wszystkie suche i oczyszczone podłoża typu: papa bitumiczna, eternit, drewno, beton, blacha, itp., bez względu na kształt dachu (pow. płaskie, pionowe, kopuły). Końcowa warstwa piany pokryta jest farbą z filtrem UV, stanowiąc zabezpieczającą warstwę zewnętrzną i ostateczną. Pokrycie nie wymaga dodatkowego zabezpieczenia przed opadami. Natrysk piany można wykonać na istniejące pokrycie dachowe bez jego wcześniejszego usuwania, co eliminuje roboty rozbiórkowe, konieczność utylizacji odpadów i w znacznym stopniu obniża koszt remontu. W przypadku starego pokrycia, które nie jest związane z podłożem, należy miejsce oczyścić i odsłonić do podłoża  Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót nośnego dachu. Wytrzymałość natrysku jest wystarczająca do prowadzenia na dachu zabiegów konserwatorskich.

Pokrycie z piany PUR eliminuje mostki termiczne konstrukcji, ociepla połacie i likwiduje tak liczne przemarzanie dachów lub stropodachów. Metoda pozwala na uszczelnianie elementów zamontowanych na dachu np.: kominów, obróbek, świetlików itp. Dzięki dużej przepuszczalności pary (E=50) stara, zawilgocona konstrukcja dachu szybko wysycha. Statyka nie nastręcza problemów, ponieważ na 1 m2 starego dachu przybywają tylko 2-3 kg dodatkowego obciążenia. Po renowacji dach może "odpocząć", tzn. uwolniony jest od bezpośredniego działania temperatury i czynników atmosferycznych. Piana natryskowa PUR

- 1 -

jest na tyle elastyczna, :e wytrzymuje rozciąganie lub kurczenie do 1 cm na metrze. Dobra

przyczepność piany do podłoża i pomiędzy poszczególnymi warstwami sprawia, że nawet przy mechanicznym uszkodzeniu powierzchni dachu wilgoć nie przenika.

Pokrycie z piany PUR zapewnia szczelne i lekkie pokrycie od ok. 2 kg/m2, natrysk wykonywany jest w trzech warstwach (10-14 mm/1 warstwa) i tworzy pokrycie dachu jako jednorodną ciągłą warstwę, bez spoin i połączeń technologicznych. Materiał pokrycia odporny jest na działanie większości chemikaliów i rozpuszczalników, pokrycie z piany zachowanie swoje właściwości w całej objętości materiału pokrycia, oraz idealne przylega do podłoża w każdym miejscu. Pokrycie z piany likwiduje mostki termiczne konstrukcji oraz uspokaja termiczna prace konstrukcji.

Piana PUR jest nieszkodliwa dla środowiska i otoczenia, odporna na mróz, na zbutwienie, gnicie i na korzenie, pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie.

II. WYMAGANIA DOTYCZACE WŁASCIWOSCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

ORAZ NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z ICH PRZECHOWYWANIEM,

TRANSPORTEM, DOSTAWA, SKŁADOWANIEM i KONTROLA JAKOSCI.

System cieplnej i przeciwwodnej izolacji pokryć dachowych w technologii PUR.

Do wykonywania izolacji cieplnej i przeciwwodnej papowych pokryć dachowych budynku metoda natrysku sztywnej piany poliuretanowej typ PUR należy stosować założenia, zalecenia i materiały spełniające wymagania określone  poniżej. Każda partia materiałów powinna być dostarczona na budowę z atestem wydanym przez uprawniona jednostkę.

Piana poliuretanowa.

Piana PUR jest tzw. usieciowanym tworzywem komórkowym – podgrzewana nie topi sie, wykazuje temperaturę  mięknienia 130-200 C, w zależności od stopnia usieciowienia. Maksymalna temperatura stosowania wynosi około 100-140 C. Wysokie temperatury mięknienia sprawiają, że gotowe płyty można kleić za pomocą stopionej smoły, wytrzymują one, bowiem krótkotrwałe oddziaływanie temperatury około 250 C. Dla sztywnej piany PUR w zakresie niskich temperatur nie obserwuje się temperatur kruchości – można je stosować nawet do – 200 C. Piana jest materiałem: samo gasnącym, nierozprzestrzeniającym ognia, dopuszczonym do stosowania w budownictwie.

Usieciowany charakter PUR sprawia, :e piany są odporne na wiele rozpuszczalników

organicznych stosowanych w budownictwie. Nie obserwuj sie tutaj typowego dla styropianu efektu „zanikania” pod wpływem śladów rozpuszczalników lakierniczych. Odporność na te substancje umożliwia stosowanie klejów do łączenia pianki z okładzinami lub ocieplana konstrukcja.

Parametry techniczne piany PUR:

- wytrzymuje promieniowanie termiczne według DIN 4102,

- palność klasy B2 – samo gasnąca,

- duża przepuszczalność pary E=50,

- trwała wytrzymałość na temperaturę - od -50°C do +100°C - krótkotrwała +250°C,

- odporna na mróz, na zbutwienie, gryzonie, gnicie i na korzenie,

- pozbawiona zapachu i nieszkodliwa fizjologicznie,

- odporna na rozpuszczalniki, rozcieńczone kwasy i inne chemikalia,

- nieszkodliwa dla zdrowia i przyrody,

- nie zawiera w składzie formaldehydu i nie emituje do atmosfery niebezpiecznych

substancji,

- 2 -

- nie oddziałuje korozyjnie na izolowany materiał, stanowi osłone antykorozyjna,

- izolacyjność termiczna N = 0,023 [W/m x K] , np. U = 0,38 [W/m2 x K ] przy 60 mm, U =

0,25 [W/m2 x K ] przy 90 mm.

Farba ochronna UV.

Z uwagi na brak odporności natryśniętej piany poliuretanowej na promieniowanie słoneczne UV, wykonana powłoke z piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, należy zabezpieczyć w ciągu około 14dni, poprzez natrysk lub malowanie farbami zabezpieczającymi piane przed promieniami UV. Natryśnieta i niezabezpieczona piana na pokryciu dachowym, pod wpływem działania promieniowania słonecznego traci swoje właściwości techniczne, wytrzymałościowe i stopniowo utleniając sie żółknie, przechodząc w

barwę pomarańczowa, aż do wykruszenia.

Wszystkie użyte materiały musza posiadać świadectwa i aprobaty techniczne ITB, dopuszczające do stosowania w budownictwie.

Obróbki blacharskie.

Blacha powlekana gr. min. 0,5 mm, w arkuszach.

Wkręty stalowe ocynkowane z kapturkiem zabezpieczającym.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU i MASZYN.

Wymagania ogólne, co do sprzętu niezbędnego do wykonania zadania omówiono w wymaganiach ogólnych. Do prac remontu pokrycia dachowego w technologii natrysku piany PUR należy stosować:

- rusztowanie aluminiowe, systemowe z kompletem zabezpieczeń i mocowań,

- wyciąg elektryczny przyścienny,

- specjalistyczny wysokociśnieniowy agregat natryskowy, z oprzyrządowaniem,

- agregat malarski,

- paca ze stali nierdzewnej, paca PVC, pędzle, wałki malarskie,

IV.WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKÓW TRANSPORTU.

Wymagania ogólne dotyczace transportu niezbędnego do wykonania kontraktu omówiono w wymaganiach ogólnych. Wszystkie materiały musza być transportowane w sposób niemogący wpływać na pogorszenie ich wartości i cech fizycznych, jak równie: zgodnie z zasadami zalecanymi przez producenta w sposób uniemożliwiający utratę gwarancji na dany materiał lub urządzenie ze względu na uszkodzenia podczas nieprawidłowo prowadzonego transportu - uwagi te dotyczą równie: transportu ręcznego, załadunku i rozładunku oraz dostarczenia danego materiału na miejsce jego wbudowania.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBÓT.

Ogólne warunki wykonania robót opisano w wymaganiach ogólnych niniejszego opracowania. Wszystkie roboty budowlane należy wykonać zgodnie z dokumentacja techniczna, Polskimi Normami i ogólnymi zasadami wiedzy budowlanej oraz niniejsza specyfikacja techniczna.

Kolejność wykonywania robót natrysku piany PUR:

- przygotowanie i oczyszczenie podłoża,

- sprawdzenie powierzchni dachu,

- natrysk piany poliuretanowej, z uwagi na wytrzymałość i spełnienie warunków

technicznych min. trzy warstwy,

- zgłoszenie do odbioru robót zanikowych wykonanego natrysku,

- 3 -

- wykonanie ochronnej powłoki lakierniczej z farby zabezpieczającej przed UV,

jedna lub dwie warstwy farby, w zależności od u:ytego materiału,

- roboty porządkowe, uprzątniecie placu budowy,

- zgłoszenie do odbioru.

Wszystkie prac musza być wykonane przez wyspecjalizowane i doświadczone ekipy, posiadające odpowiednie, wysokociśnieniowe agregaty natryskowe. Pracownicy musza być przeszkoleni pod względem BHP, zaopatrzeni w maski i okulary ochronne, rękawice nieprzemakalne, oraz kombinezon z kapturem.

Dodatkowo przed natryskiem należy:

- osłonic folia wszystkie elementy na dachu, które nie będą pokryte piana, np.:

świetliki, kominy, obróbki,

- ustawić parawany zabezpieczające przed przypadkowym spryskaniem obiektów

sąsiednich,

- usunąć z otoczenia wszystkie pojazdy i inne obiekty ruchome,

Prace należy wykonywać i prowadzić odcinkami pozwalającymi zakończyć robotę na danym odcinku (trzy warstwy) tego samego dnia, biorąc pod uwagę, :e przed zachodem słońca może następować kondensacja pary wodnej na zacienionej części dachu. Tak samo rano prace natryskowe należy zaczynać od części nasłonecznionej, z założenia bardziej suchej.

- Przygotowanie i oczyszczenie podłoża.

Należy sprawdzić czy materiały odpowiadają wymaganiom i atestom, oraz zamontować w miarę potrzeb rusztowania stojące lub drabiny.

Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, musza być spełnione następujące warunki:

- z izolowanej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i źle związane elementy

i zanieczyszczenia podłoża,

- z powierzchni należy trwale usunąć zabrudzenia ze smarów i olejów,

- przed natryskiem należy wykonać naprawy wszystkich pęknięć i ubytków w

podłożu,

- przed natryskiem należy wykonać oczyszczenie skorodowanej blachy i

zabezpieczenie elementów blaszanych farba antykorozyjna,

- natrysk można prowadzić jedynie w czasie pogody bezwietrznej i suchej,

- optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10 – 35 ° C,

- temperatura składników – określana przez producenta komponentów,

- temperatura podłoża min 12 ° C,

- wilgotność  względna powietrza nie więcej ni: 70 %,

- natryskiwane podłoże powietrzno suche,

- połać dachowa o min spadku 3%,

- brak porywistego wiatru, < 2,5 m/s,

- Sprawdzenie powierzchni dachu.

Przed wykonaniem natrysku piany PUR, cała połać dachowa należy sprawdzić pod względem przyczepności istniejącego pokrycia dachowego do podłoża i nieszczelności w pokryciu. Przed natryskiem na pokryciu dachowym nie mogą wystąpić miejsca odparzeń istniejącego podłoża lub luźno związane, odstające elementy pokrycia dachowego. W przypadku zlokalizowania takich miejsc, należy je wyciąć, a miejsce po wycięciu zagruntować lub zakleić papą termozgrzewalną.

- 4 -

- Natrysk piany poliuretanowej.

Etapy natrysku piany poliuretanowej:

-     natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpośrednio na budowie, bez przerw i

Połączeń technologicznych oraz elementów mocujących, kłopotliwych przy

wykonywaniu izolacji z prefabrykatów,

-      piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z połączenia dwóch

Płynnych komponentów bezpośrednio w pistolecie natryskowym. Oba komponenty

dostarczane SA pneumatycznie do miejsca wbudowania, wężami ciśnieniowymi w

osłonie termicznej, na max odległość 120 m. Głównymi składnikami natryskowej piany

poliuretanowej są dwa płynne składniki - poliol oraz izocyjanian. Składniki dostarczane

są w beczkach i po wymieszaniu poprzez dysze natryskowe pistoletu, nanoszone są w

postaci delikatnego sprayu na izolowany obiekt. Składniki najczęściej zmieszane w

stosunku wagowym 100:97 (objętościowym 100:100) – stosunek zależny od

zastosowanych komponentów, przeznaczenia izolacji i warunków technicznych,

określonych przez producenta komponentów. środkiem spieniającym musi być gaz

wolny od freonu (zgodnie z konwencja Montrealska).

-      wytwarzanie piany odbywa sie metoda natrysku hydrodynamicznego. Proces natrysku

polega na równomiernym nakładaniu piany poliuretanowej, na przygotowane wcześniej

podłoże, w warstwach grubości 10 do 15 mm każda, przy czym minimalna grubość

wynosi 30 mm (przy min ilości trzech warstw). Piane nanosi sie z odległości 1,00 metra

w kierunku prostopadłym do podłoża, jest to warunek istotny prawidłowego rozkładu

warstwy piany poliuretanowej na dachu.

-      natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko - w ciągu kilku sekund -

utwardza sie, przechodząc w sztywna piane, o strukturze porów zamkniętych i

bezspoinowej  powierzchni. Czas startu 2 - 5 sek., czas żelowania 6 – 12 sek., czas

wysychania powierzchni 8 – 16 sek.

-      warstwę pianki PUR zabezpiecza sie dodatkowo warstwa chroniąca przed

promieniowaniem ultrafioletowym w postaci specjalnych powłoki malarskich.

- Zgłoszenie do odbioru robót zanikowych.

W trakcie robót natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, zalecenie od uzgodnień stron,

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu lub Inspektorowi nadzoru roboty ulegające zakryciu, czyli:

-  pomiar grubości poszczególnych warstw, w trakcie robót,

-  pomiar grubości łącznie zaprojektowanych warstw,

-  sprawdzenie ciągłości i poprawności wykonanego natrysku piany PUR przy

Obróbkach blacharskich, koszach, kominach,

- Wykonanie ochronnej powłoki lakierniczej z farby zabezpieczającej przed UV.

Po wykonaniu natrysku piany poliuretanowej na pokryciu dachowym, cała wykonana z piany PUR powierzchnie dachu należy zabezpieczyć przed szkodliwym promieniowaniem słonecznym UV. Zewnętrzna powłokę  piany poliuretanowej zabezpiecza sie farbami „UV” poprzez malowanie wałkami, pędzlami lub poprzez natrysk z agregatu malarskiego. Powłoka ochronna wykonana w dwóch warstwach.

- Roboty porządkowe.

-  Roboty porządkowe należy prowadzić w miarę na bieżąco - w sposób nie kolidujący

z harmonogramem i kolejnością prac.

- 5 -

-  Odpady powinny być składowane w wyznaczonych miejscach, a następnie

wywożone.

-  Podczas prowadzenia prac porządkowych należy zwrócić szczególną uwagę na

elementy budynku mogące ulec uszkodzeniu (osprzęt instalacyjny, urządzenia,

wyposażenie pomieszczeń, zabudowy, stolarka i szyby itp.).

VI. KONTROLA, BADANIA, ODBIÓR WYROBÓW W NAWIAZANIU DO

DOKUMENTÓW ODNIESIENIA.

Wykonawcy opracuje i przedstawi do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełna kontrole jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badan materiałów i robót.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robot z częstotliwością ustalona z Inspektorem Nadzoru.

Inspektor nadzoru może dopuścić do u:ycia jedynie te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998r. (Dz. U. 99/98)

b)   posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polska Norma,

- Aprobata techniczna, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono

Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacja określoną w pkt.1 i które

spełniają wymogi specyfikacji technicznej,

-  Znajdują sie w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu

MSWiA z 1998r.(Dz. U. 98/99).

Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie, z jednoznacznym określeniem ich cech, nazwy, partii.

Materiały niespełniające wymagań będą odrzucone, a etapy robót wykonane bez           ważnych dokumentów nie zostana odebrane.

VII. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT.

Obmiar robót zgodny z dokumentacja projektowa, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.

Jednostki obmiaru zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i

kosztorysowej ofertowym.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy.

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawcę.

- 6 -

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH.

Odbiór robót: 1. odbiór robót zanikających,

2. odbiór końcowy.

Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbiorów powinny być wpisy w dzienniku budowy wykonane przez Inspektora nadzoru. Roboty związane z ocieplaniem pokryć dachowych w technologii piany PUR powinny być wykonane przez wyspecjalizowana firmę i odpowiednio przeszkolony zespół. Przy wykonaniu robót niezbędny jest systematyczny nadzór prowadzony przez wykonawcę, a także nadzór inwestorski. W czasie wykonywania robót należy prowadzić dzienniki budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Odbiory robót zanikowych polegające na sprawdzeniu, czy poszczególne etapy natrysku piany PUR – warstwy, zostały wykonane zgodnie z wymaganiami co do grubości natrysku, świadectwa

ITB, dokumentacji technicznej sporządzonej do konkretnego obiektu.

Z każdego sprawdzenia należy spisać protokół lub dokonać wpisu w dzienniku budowy.

IX. SPOSÓB ROZLICZANIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZACYCH.

Podstawa płatności jest wartość ryczałtowa robót skalkulowana przez Wykonawcę, a przełożona Inwestorowi w ofercie przetargowej, stanowiąca podstawę do zawarcia umowy przez Inwestora i Wykonawcę. Płatność zgodnie z warunkami określonymi w kontrakcie, umowie.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA - NORMY, ROZPORZADZENIA, PRZEPISY,

APROBATY i INNE DOKUMENTY.

Przepisy ogólne.

1. Ustawa Prawo zamówień publicznych, z późniejszymi zmianami,

2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92, poz. 881)

3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010r nr 243, poz. 1623 z

późniejszymi zmianami)

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 06.02.2003r. w sprawie  bhp podczas wykonywania robót budowlanych, (Dz. U. nr 47, poz. 401)

ROZPORZADZENIA

1. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków innych obiektów budowlanych i terenów – (Dz. U. nr 109, poz. 719)

2. Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997r. w sprawie ogólnych przepisów

bezpieczeństwa i higiena prac - Dz. U. z 2003r. nr 169, poz. 1650

3. Ministra Infrastruktury z dnia 11.08.2004r w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym - Dz. U. nr 198, poz. 2041

4. Ministra Infrastruktury z dnia 08.11.2004r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania - Dz. U. nr 249 poz. 2497

5. Ministra Infrastruktury z dnia 19.11.2001r w sprawie rodzajów obiektów budowlanych, przy których realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego - Dz. U. nr 138, poz. 1554

6. Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie u:ytkowania maszyn przez pracowników podczas

pracy - Dz. U. nr 191, poz. 1596 z późniejszymi zmianami

- 7 -

7. Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia - Dz. U. nr 120, poz.1126

NORMY

PN – 70/B - 01030 Prawo budowlane. Oznaczenia graficzne materiałów budowlanych

PN - 821B - 02000 Obciążenia budowli. Zasady ustalania wartości

PN - 82/B - 02001 Obciążenia budowli . Obciążenia stałe

PN – 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia

PN – 93/B - 02023 Izolacja cieplna. Warunki wymiany ciepła i właściwości materiałów- słownik

PN - 891B - 02361 Pochylenia płaszczyzn połaci dachowych

BN – 73/6701-03 Organiczne pokrycia (powłoki i wyprawy) elewacyjne. Metoda przyspieszonego badania odporności na działanie czynników atmosferycznych

PN – 61/B - 10245 Roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej

PN – 71/H - 97053 Ochrona przed korozja Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne ,

PN - 91/B - 02020 Ochrona cieplna budynku,

- 8 -