Załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont elewacji budynków miejskich placówek oświatowych w Świętochłowicach.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych elewacji budynków miejskich placówek oświatowych.

Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części:

  - Naprawa oraz odtworzenie fragmentów elewacji, w tym w strefie wejścia oddziału żłobkowego wraz z wykonaniem napraw (scalenia) spękań/rys ścian w Przedszkolu Miejskim nr 13 przy ul. Sudeckiej 1,

  - Naprawy fragmentów elewacji wykonanej z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65,

  - Remont elewacji wykonanej w technologii lekkiej-mokrej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wyzwolenia 50

  - Remont elewacji od strony wejścia głównego do budynku w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Bolesława Chrobrego 4.

W ramach realizacji zamówienia Wykonawca robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót towarzyszących i zabezpieczających a niewyszczególnionych w przedmiarze i opisie robót oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej, jak również do realizacji wszystkich niżej wymienionych czynności.

- Opis poszczególnych części zamówienia.

Część I zamówienia - Naprawa oraz odtworzenie fragmentów elewacji, w tym w strefie wejścia oddziału żłobkowego wraz z wykonaniem napraw (scalenia) spękań/rys ścian w Przedszkolu Miejskim nr 13 przy ul. Sudeckiej 1,

Zakres zamówienia obejmuje naprawę oraz odtworzenie fragmentów elewacji, w tym w strefie wejścia oddziału żłobkowego wraz z wykonaniem napraw (scalenia) spękań - rys ścian. W ramach w/w zakresu Wykonawca zobowiązany m.in. do wykonania:

- naprawy fragmentów elewacji poprzez odtworzenie nakrapianej faktury tynku zewnętrznego:

- montażu oraz demontażu rusztowań;

- zabezpieczenia stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi oraz innych elementów mogących ulec uszkodzeniu przy prowadzeniu prac m.in. tablice informacyjne itp.;

- demontażu oraz ponownego montażu rur spustowych z PCV (demontaż w celu umożliwienia wykonania prac);

- odbiciu luźnych, nie związanych z podłożem tynków;

- oczyszczeniu mechanicznym oraz zmyciu podłoża pod wykonanie nowych tynków oraz przed wykonaniem powłok malarskich;

- wykonanie nowych tynków nakrapianych/uzupełnienie ubytków wyprawy elewacyjnej (dostosowanie faktury tynku do stanu istniejącego);

- wykonanie nowej powłoki malarskiej przy użyciu farby akrylowej (kolorystyka dostosowana do stanu istniejącego);

- wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki w tym m.in. gruzu.

- naprawy zarysowań oraz spękań ścian poprzez zespolenie elementów przy użyciu np. dwuskładnikowego kleju epoksydowego przeznaczonego do monolitycznego łączenia elementów konstrukcji bądź innego materiału przeznaczonego do scalania i przywracania spójności elementów konstrukcyjnych budynku (zaleca się wykonywanie w/w prac przy użyciu podnośnika koszowego);

- remontu elewacji w strefie wejścia do filii żłobkowej (remont sufitu balkonu, balustrady I piętra oraz pochylni dla osób niepełnosprawnych):

- montażu oraz demontażu rusztowania;

- odbiciu luźnych, nie związanych z podłożem tynków (w tym skucie wszystkich tynków balustrady pochylni);

- oczyszczeniu mechanicznym oraz zmyciu podłoża pod wykonanie nowych tynków oraz przed wykonaniem powłok malarskich;

- wykonanie nowych tynków nakrapianych/uzupełnienie ubytków wyprawy elewacyjnej (dostosowanie faktury tynku do stanu istniejącego);

- wykonanie warstwy zbrojącej sufitu poprzez zatopienie siatki z włókna szklanego
o gramaturze min. 165 g/m2 pod malowanie;

- wykonanie nowych powłok malarskich przy użyciu farb akrylowych (kolorystyka dostosowana do stanu istniejącego);

- wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki w tym m.in. gruzu.

Część II zamówienia – Naprawy fragmentów elewacji wykonanej z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych w Szkole Podstawowej Specjalnej nr 10 przy ul. Łagiewnickiej 65,

Zakres zamówienia obejmuje naprawę fragmentów elewacji wykonanych z prefabrykowanych elementów wielkowymiarowych poprzez uzupełnienie ubytków oraz naprawę uszkodzonych płyt elewacyjnych przy użyciu systemu naprawy elementów betonowych PCC oraz wykonanie napraw (scalenia) rys ścian. W ramach w/w zakresu Wykonawca zobowiązany m.in. do wykonania:

- skucia luźnych oraz spękanych elementów betonowych płyt elewacyjnych;

- naprawy ubytków i uszkodzeń płyt elewacyjnych przy użyciu systemu naprawy konstrukcji betonowych PCC (zaleca się wykonywanie w/w prac przy użyciu podnośnika koszowego);

- naprawy zarysowań oraz spękań ścian poprzez zespolenie elementów przy użyciu np. dwuskładnikowego kleju epoksydowego przeznaczonego do monolitycznego łączenia elementów konstrukcji bądź innego materiału przeznaczonego do scalania i przywracania spójności elementów konstrukcyjnych budynku (zaleca się wykonywanie w/w prac przy użyciu podnośnika koszowego);

- wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki w tym m.in. gruzu.

Część III zamówienia – Remont elewacji wykonanej w technologii lekkiej-mokrej w Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Wyzwolenia 50

Zakres zamówienia obejmuje remont elewacji wykonanej w technologii lekkiej-mokrej m.in. poprzez: mocowanie mechaniczne istniejącego materiału termoizolacyjnego wraz z wykonaniem nowej wyprawy tynkarskiej, naprawę gzymsów oraz malowanie cokołu budynku. W ramach w/w zakresu Wykonawca zobowiązany m.in. do wykonania:

- opracowania oraz uzgodnienia z właściwymi służbami projektu tymczasowej organizacja ruchu

- uzyskania zezwolenia na zajęcia pasa ruchu (koszty związane z w/w zezwolenie ponosi Wykonawca)

- montażu oraz demontażu rusztowań;

- zabezpieczenia stolarki okiennej wraz z parapetami zewnętrznymi oraz innych elementów mogących ulec uszkodzeniu przy prowadzeniu prac m.in. tablice informacyjne, uchwyty na flagi itp.;

- demontażu oraz ponownego montażu rur spustowych z PCV (demontaż w celu umożliwienia wykonania prac);

- demontażu oraz montażu nowej listwy cokołowej izolacji termicznej wykonanej z blachy aluminiowej (szerokość listwy dopasowana do grubości istniejącego ocieplenia);

- uzupełnienia izolacji termicznej przy użyciu styropianu min. EPS70 040 (uzupełnienie po wymianie) listew cokołowych;

- oczyszczeniu cokołu budynku m.in. poprzez zeskrobanie istniejących powłok malarskich;

- przetarciu istniejącego tynku zewnętrznego gzymsów wraz z uzupełnieniem ubytków;

- oczyszczenia mechanicznego oraz zmycia elewacji;

- gruntowania powierzchni elewacji przy użyciu gruntu uniwersalnego poprawiającego przyczepność oraz zmniejszający chłonność podłoża;

- warstwy zbrojącej poprzez zatopienie siatki z włókna szklanego
o gramaturze min. 165 g/m2;

- mocowania istniejącej izolacji termicznej poprzez warstwę zbrojącą przy użyciu łączników fasadowych z trzpieniem metalowym w ilości min. 6 szt/m2 (Wykonawca zobowiązany jest dobrać łączniki fasadowe w oparciu o wykonane próby nośności kołków na wyrywanie);

- warstwy zbrojącej poprzez zatopienie siatki z włókna szklanego
o gramaturze min. 165 g/m2 na ścianach i ościeżach;

- gruntowania podłoża pod farbę fasadową akrylową (gzymsy);

- dwukrotne malowania gzymsów przy użyciu farby fasadowej akrylowej;

- gruntowania podłoży pod tynk cienkowarstwowy akrylowy;

- wyprawy elewacyjne cienkowarstwowej przy użyciu tynku akrylowego o fakturze „baranek” oraz uziarnieniu 1,5 mm;

- dwukrotne malowanie cokołu budynku.

Część IV zamówienia Remont elewacji od strony wejścia głównego do budynku w Szkole Podstawowej nr 19 przy ul. Bolesława Chrobrego 4.

Zakres zamówienia obejmuje remont elewacji wykonanej w technologii lekko-mokrej od strony wejścia głównego do budynku szkoły m.in. poprzez: zeskrobanie złuszczonej warstwy tynku cienkowarstwowego, wykonanie nowej warstwy zbrojeniowej oraz wyprawy tynkarskiej. W ramach w/w zakresu Wykonawca zobowiązany m.in. do wykonania:

- montażu oraz demontażu rusztowania;

- demontażu oraz ponownego montażu elementów zamontowanych na elewacji (w tym m.in. kamer monitoringu zewnętrznego);

- zdrapania złuszczonej warstwy tynku cienkowarstwowego;

- oczyszczenia mechanicznego oraz zmycia elewacji;

- gruntowania powierzchni elewacji przy użyciu gruntu uniwersalnego poprawiającego przyczepność oraz zmniejszający chłonność podłoża;

- warstwy zbrojącej poprzez zatopienie siatki z włókna szklanego
o gramaturze min. 165 g/m2;

- gruntowania elewacji pod tynk cienkowarstwowy akrylowy;

- wyprawy elewacyjne cienkowarstwowej przy użyciu tynku akrylowego o fakturze „baranek” oraz uziarnieniu 1,5 mm;

- wywozu i utylizacji materiałów z rozbiórki.

- Wymagania wspólne obowiązujące Wykonawcę przy realizacji każdej z części zamówienia.

- Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

- Podczas prowadzenia robót wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z wykonywaniem robót budowlanych oraz ochrony środowiska. Realizując zadanie należy odpowiednio zabezpieczyć istniejące budowle, urządzenia i instalacje (nie objęte zakresem prac remontowych) oraz tak prowadzić roboty budowlane, aby stan tych budowli, urządzeń i instalacji nie uległ jakiemukolwiek pogorszeniu.

- Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację i bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałego i bezpiecznego dostępu do budynku pracownikom oraz użytkownikom obiektów objętych zakresem zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do wszystkich nieruchomości, w tym m.in. do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty przy zachowaniu ciągłości pracy placówek oświatowych oraz w sposób nie powodujący zakłóceń w normalnym ich funkcjonowaniu. Roboty budowlane związane z emisją wibracji oraz hałasu winny być prowadzone w sposób niezakłócający pracy obiektów objętych zakresem zamówienia, po godzinach pracy placówek oświatowych.

- Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

- Wykonawca, w razie potrzeby, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu wraz i z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Referatem Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót, należy zapewnić bezpieczne przejścia dla pieszych. Projekt tymczasowej zmiany organizacji ruchu wraz z opinią KMP w Świętochłowicach należy dostarczyć w 3 egzemplarzach do Referatu Zarządu Dróg i Spraw komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych na 10 dni przed jej wprowadzeniem. Koszty projektów czasowej zmiany organizacji ruchu, jej wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi wykonawca. Dotyczy części 3 zamówienia.

- Wykonawca, w razie potrzeby, na własny koszt uzyska zezwolenie na zajęcie pasa drogowego. Koszty związane z zajęciem pasa drogowego ponosi wykonawca. Dotyczy części 3 zamówienia.

- Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

- Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie a także zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

- Wykonawca zobowiązany jest do codziennego bieżącego zabezpieczenia, uporządkowania i utrzymania w czystości terenu budowy.

- Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń i zezwoleń oraz koszty ewentualnych nadzorów branżowych.

- W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający w opisach, przedmiarach i specyfikacjach technicznych określił minimalne wymagania dla materiałów i urządzeń w zakresie ich parametrów technicznych i użytkowych. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

- W przypadku, gdy w dokumentacji zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

- Gdziekolwiek w opisie przedmiotu zamówienia powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

- W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

- Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.

- Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru) i upoważnionym przedstawicielem placówki oświatowej.

- Kolorystykę elementów podlegających robotom remontowym w ramach niniejszego zamówienia należy dla części 1, 2, 4 dostosować do istniejącej po uprzednim uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego.

- Kolorystykę elementów podlegających robotom remontowym w ramach niniejszego zamówienia należy dla części 3 uzgodnić z przedstawicielem Zamawiającego.

- Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie materiałów i sprzętu przewidzianych do realizacji zadania oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne.

- Miejsce składowania czasowo usuniętego wyposażenia i sprzętu Wykonawca powinien uzgodnić z upoważnionym przedstawicielem placówki oświatowej

- Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

- Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

- Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na okres 36 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady fizyczne licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na materiały i urządzenia co najmniej gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia

- Wykonawca powinien ująć w swojej ofercie cenowej wszystkie roboty towarzyszące i zabezpieczające a niewyszczególnione w przedmiarze i opisie robót np. zabezpieczenie okien i sprzętu zamontowanego na stałe, odłączenie sprzętu i urządzeń od mediów i ponowne podłączenie, demontaż mediów i ponowny montaż oraz inne prace umożliwiające Wykonawcy wykonanie robót podstawowych ujętych w przedmiarze oraz dokumentacji projektowej, a także koszt wszystkich ww. czynności.